成人鞋产品质量监督抽查实施细则

（2022年版）

- 抽样方法

以随机抽样的方式在被抽样生产者、销售者的待销产品中抽取。 随机数一般可使用随机数表等方法产生。

胶鞋类产品每批次产品抽取样品3双，其中2双作为检验样品，1双作为备用样品,其他产品每批次产品抽取样品 2 双，其中 1 双作为检验样品，1 双作为备用样品,。抽查样品基 数满足抽样数量即可。

- 检验依据

表 1 皮鞋、皮凉鞋、休闲鞋、旅游鞋

| 序号 | 检验项目 | 检验方法 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 帮底剥离强度或底墙与帮面剥离强度 | GB/T 3903.3-2011 |
| 2 | 鞋帮拉出强度 | 相应产品标准 |
| 3 | 成鞋耐折性能 | GB/T3903.1-2008 GB/T3903.1-2017 |
| 4 | 外底耐磨性能 | GB/T3903.2-2008 GB/T3903.2-2017 |
| 5 | 鞋跟结合力 | GB/T 11413-2015 |
| 6 | 成型底鞋跟硬度或外底硬度 | GB/T3903.4-2008 GB/T 3903.4-2017 |
| 7 | 外底与外中底粘合强度 | GB/T 21396-2008 QB/T 2886-2007 |
| 8 | 衬里和內垫材料的耐摩擦色牢度 | QB/T 2882-2007 |

表2 胶鞋（轻便胶鞋、普通运动鞋）

| 序号 | 检验项目 | 检验方法 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 拉伸强度 | GB/T 528-2009 |
| 2 | 拉断伸长率 | GB/T 528-2009 |
| 3 | 磨耗量 | GB/T 1689-1998 |
| 4 | 硬度 | GB/T 531.1-2008 |
| 5 | 密度 | GB/T 533-2008 |
| 6 | 整鞋屈挠性能 | HG/T 2871-2008 |
| 7 | 粘合强度 | GB/T 532-2008 |
| 8 | 外底厚度/底板厚度 | 相应产品标准 |

表3布鞋

| 序号 | 检验项目 | 检验方法 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 成鞋耐折性能 | GB/T 528-2009 |
| 2 | 外底耐磨性能 | GB/T 528-2009 |
| 3 | 帮底剥离强度 | GB/T 1689-1998 |
| 4 | 衬里和内垫摩擦色牢度 | GB/T 531.1-2008 |
| 5 | 成鞋耐折性能 | GB/T 533-2008 |

表2 老年橡塑鞋

| 序号 | 检验项目 | 检验方法 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 拉伸强度 | GB/T 528-2009 |
| 2 | 拉断伸长率 | GB/T 528-2009 |
| 3 | 磨耗量 | GB/T 9867-2008 |
| 4 | 硬度 | GB/T 531.1-2008 |
| 6 | 整鞋屈挠性能 | HG/T 2871-2008 |

执行企业标准、团体标准、地方标准的产品，检验项目参照上述内容执行。

- 判定规则

3.1 依据标准

GB25038-2010	胶鞋健康安全技术规范

GB/T15107-2013 旅游鞋

GB/T 22756-2017 皮凉鞋

QB/T1002-2015 皮鞋

QB/T2955-2017 休闲鞋

HG/T2017-2011 普通运动鞋

HG/T2018-2014 轻便胶鞋

QB/T 4329-2012 布鞋

HG/T 5294-2018 老年橡塑鞋

现行有效的企业标准、团体标准、地方标准及产品明示质量要求

3.2 判定原则

经检验，检验项目全部合格，判定为被抽查产品合格；检验项目中任一项或一项以上不合格，判定为被抽查产品不合格。

若被检产品明示的质量要求高于本细则中检验项目依据的标准要求时，应按被检产品明示的质量要求判定。

若被检产品明示的质量要求低于本细则中检验项目依据的强制性标准要求时，应按照强制性标准要求判定。

若被检产品明示的质量要求低于或包含本细则中检验项目依据的推荐性标准要求时，应以被检产品明示的质量要求判定。

若被检产品明示的质量要求缺少本细则中检验项目依据的强制性标准要求时，应按照强制性标准要求判定。

若被检产品明示的质量要求缺少本细则中检验项目依据的推荐性标准要求时，该项目不参与判定。