童鞋产品质量监督抽查实施细则

（2022 年版）

1 抽样方法

以随机抽样的方式在被抽样生产者、销售者的待销产品中抽取。随机数一般可使用随机数表等方法产生。每批次产品抽取样品数量见表 1

表1 抽样数量

| 序号 | 产品名称 | 抽样数量 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 婴幼儿鞋 | 3双（其中1双为备用样品） |
| 2 | 儿童鞋 | 3双（其中1双为备用样品） |
| 注：如样品过小，可适当增加抽样数量，但不得超过检验、复检的合理要。 |  |  |

- 检验依据

表2 儿童皮鞋、儿童皮凉鞋检验依据

| 序号 | 检验项目 | 检测方法 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 剥离强度 | GB/T 3903.3-2011 |
| 2 | 耐磨性能 | GB/T3903.2-2008 GB/T3903.2-2017 |
| 3 | 外底硬度 | GB/T3903.4-2008 GB/T3903.4-2017 |
| 4 | 物理机械安全性能（除钢勾心） | GB 30585-2014 |
| 7 | 成鞋耐折性能 | GB/T 3903.1-2008 GB/T 3903.1-2017 |
| 8 | 衬里和内垫摩擦色牢度 | QB/T 2882-2007 |
| 注：帮底剥离强度不适用时改测帮带拉出强度或帮带拔出力。 |  |  |

表3 儿童旅游鞋

| 序号 | 检验项目 | 检测方法 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 感官质量 | QB/T4331-2012 |
| 2 | 帮底剥离强度、底墙与帮面剥离强度 | GB/T 3903.3-2011 |
| 3 | 异味 | QB/T4331-2012 |
| 4 | 外底耐磨性能 | GB/T3903.2-2008 GB/T3903.2-2017 |
| 5 | 外底硬度 | GB/T3903.4-2008 GB/T3903.4-2017 |
| 6 | 物理机械安全性能（除钢勾 心） | GB30585-2014 GB25036-2010 |
| 7 | 成鞋耐折性能 | GB/T3903.1-2008 GB/T3903.1-2017 |
| 8 | 衬里和内垫摩擦色牢度 | QB/T 2882-2007 |

表4 布面童胶鞋

| 序号 | 检验项目 | 检测方法 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 鞋号 | GB/T3293.1-1998 |
| 2 | pH值 | GB/T 7573-2002 GB/T 7573-2009 |
| 3 | 鞋里和内底摩擦色牢度 | QB/T 2882-2007A法 |
| 4 | 物理安全性能 | GB 25036-2010 GB 6675-2003 |
| 5 | 拉伸强度 | GB/T 528-1998 GB/T 528-2009 |
| 6 | 拉断伸长率 | GB/T 528-1998 GB/T 528-2009 |
| 7 | 磨耗量 | GB/T 1689-1998 GB/T 1689-2014 |
| 8 | 密度 | GB/T 533-2008 |
| 9 | 硬度 | GB/T 531-1999 GB/T 531.1-2008 |
| 10 | 粘附强度 | GB 25036-2010 |
| 11 | 外底厚度 | GB 25036-2010 |
| 12 | 外观质量 | HG/T 2403-2018 |

表5 儿童雨靴

| 序号 | 检验项目 | 检测方法 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 磨耗量 | GB/T 1689-1998 |
| 2 | 鞋帮与鞋底粘合强度 | GB/T 21396-2008 |
| 3 | 外底硬度 | GB/T 531-1999 |
| 4 | 物理机械安全性能 | GB 25036-2010 |
| 9 | 鞋里和内底摩擦色牢度 | QB/T 2882-2007 |

执行其他产品的童鞋产品，检验项目根据标准实际内容参照上述内容执行。

3 判定规则

3.1 依据标准

GB20400-2006 皮革和毛皮有害物质限量

GB25036-2010 布面童胶鞋

GB25038-2010 胶鞋健康安全技术规范

GB 30585-2014 儿童鞋安全技术规范

GB/T 33313-2016 儿童雨靴（鞋）

QB/T 2880-2016 儿童皮鞋

QB/T4331-2012 儿童旅游鞋

QB/T4546-2013 儿童皮凉鞋

现行有效的企业标准、团体标准、地方标准及产品明示质量要求

3.2 判定原则

经检验，检验项目全部合格，判定为被抽查产品合格；检验项目中任一项或一项以上不合格，判定为被抽查产品不合格。

若被检产品明示的质量要求高于本细则中检验项目依据的标准要求时，应按被检产品明示的质量要求判定。

若被检产品明示的质量要求低于本细则中检验项目依据的强制性标准要求时，应按照强制性标准要求判定。

若被检产品明示的质量要求低于或包含本细则中检验项目依据的推荐性标准要求时，应以被检产品明示的质量要求判定。

若被检产品明示的质量要求缺少本细则中检验项目依据的强制性标准要求时，应按照强制性标准要求判定。

若被检产品明示的质量要求缺少本细则中检验项目依据的推荐性标准要求时，该项目不参与判定。