红领巾产品质量监督抽查实施细则

（2022 年版）

1 抽样方法

以同一原料和同一生产工艺制成的同一品种的产品组成一个检验批。样品应从检验批中随机抽取。

每批次产品抽取样品数量见表 1

表1 抽样数量

| 序号 | 产品名称 | 抽样数量 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 红领巾 | 15条（其中 5条为备用样品） |
| 注：如样品过小，可适当增加抽样数量，但不得超过检验、复检的合理需要。 |  |  |

- 检验依据

表2 红领巾检验依据

| 序号 | 检验项目 | 检测方法 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 纤维含量偏差 | GB/T 2910、FZ/T 01057 |
| 2 | 甲醛含量 | GB/T 2912.1-2009 |
| 3 | ph | GB/T 7573-2009 |
| 4 | 异味 | GB 18401-2010 |
| 5 | 耐摩擦色牢度 | GB/T 3920-2008 |
| 6 | 耐汗渍色牢度 | GB/T 3922-2013 |
| 7 | 耐水色牢度 | GB/T 5713-2013 |
| 8 | 耐皂洗色牢度 | GB/T 3921-2008 |
| 9 | 耐唾液色牢度 | GB∕T 18886-2019 |

执行其他产品的童鞋产品，检验项目根据标准实际内容参照上述内容执行。

- 判定规则

  - 依据标准

GB 18401-2010 国家纺织产品基本安全技术规范

GB/T 29862-2013	纺织品 纤维含量的标识

GB 31701-2015 婴幼儿及儿童纺织产品安全技术规范

GB/T 28846-2012 红领巾

现行有效的企业标准、团体标准、地方标准及产品明示质量要求

  - 判定原则

经检验，检验项目全部合格，判定为被抽查产品合格；检验项目中任一项或一项以上不  合格，判定为被抽查产品不合格。

若被检产品明示的质量要求高于本细则中检验项目依据的标准要求时，应按被检产品明  示的质量要求判定。

若被检产品明示的质量要求低于本细则中检验项目依据的强制性标准要求时，应按照强  制性标准要求判定。

若被检产品明示的质量要求低于或包含本细则中检验项目依据的推荐性标准要求时，应  以被检产品明示的质量要求判定。

若被检产品明示的质量要求缺少本细则中检验项目依据的强制性标准要求时，应按照强  制性标准要求判定。

若被检产品明示的质量要求缺少本细则中检验项目依据的推荐性标准要求时，该项目不参与判定。